ДОЗИРОВАНИЕ АДГЕЗИВА

Адгезив MA560 можно наносить вручную или при помощи автоматического оборудования. Автоматическое нанесение можно выполнить путем применения различного оборудования для дозирования и смешивания в пропорции 1:1, подающего оба компонента в статический смеситель. Для получения информации касательно оборудования для дозирования и смешивания, обращайтесь к менеджерам по продажам компании ITW Plexus. Чтобы обеспечить максимальную прочность склеивания, поверхности необходимо состыковать в течение заданного рабочего времени. Чтобы обеспечить полное заполнение стыка при стыковке и фиксации деталей, используйте достаточное количество вещества. Нанесение адгезива, установку деталей и фиксацию необходимо выполнять до истечения рабочего времени смеси. По истечению указанного времени, детали необходимо оставить в неподвижном состоянии до получения полной фиксации. Автоматическое оборудование изготавливается из нержавеющей стали или алюминия. Не используйте фитинги, насосы и т.п., содержащие медь или медь со сплавами. Уплотнители и прокладки должны быть изготовлены из тефлона, ПВХ пенопласта с тефлоновым покрытием, этилена/пропилена или полиэтилена. Не используйте уплотнения и прокладки, содержащие витон, бутадиенакрилонитрильный каучук, неопрен или другие эластомеры. Очистку легче проводить до отверждения адгезива. Для получения лучшего результата используйте очистители и обезжириватели, содержащие цитрусовый терпен или N-метилпирролидон. После отверждения адгезива можно провести тщательную зачистку и протереть растворителем, что будет наилучшим способом очистки.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Соответствующее отверждение достигается при нанесении адгезива при температуре 18°C - 26°C. Скорость отверждения при температуре ниже 18°C замедляется, а при температуре выше 26°C - ускоряется. На вязкость компонентов А и В данного адгезива влияет температура. Чтобы обеспечить соответствующее дозирование в оборудовании для дозирования и смешивания, уровень температур адгезива и катализатора всегда должен быть относительно стабильным в течение всего года.