| “JADE” Brand “CZ-333” Bottle-grade Polyester Chips Полиэтилентерефталат-гранулят для производства пластиковых бутылок марки “JADE” Brand “CZ-333” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item Показатель |  | Unit Ед. изм. | Index Значение |
| I.V. Характеристическая вязкость |  | dL/g | 0.80 ± 0.02 |
| Crystallinity Кристализация |  | % | ≤ 60 |
| Color value Цветовые показатели | L | - | ≥ 83 |
|  | b | - | ≤ 1.0 |
| Content of COOH Содержание COOH |  | mol/t | ≤ 25 |
| Content of acetaldehyde Содержание ацетальдегида |  | ppm | ≤ 1.0 |
| Dust content Содержание пыли (инородных вкраплений) |  | ppm | ≤ 100 |
| Melting point Точка плавления |  | ℃ | 249 ± 2 |
| Wt. of 100 chips Вес 100 гранул |  | g | 1.55 ± 0.10 |