F.L.Smidth, документ № 60008007

FLS No. 60008007

Densit® WearFlex

ИНСТРУКЦИЯ

| ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ |
| --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ |
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА |
| УСТАНОВКА ФУТЕРОВКИ |
| Densit Densit a/s, 44, Rordalsvej, DK-9100 Aalborg Phone:+ 45 9816 7011 Fax: + 45 9933 7788 E-mail: mail@densit.com Internet: www.densit.com | ЗАВЕРШЕНИЕ |

Введение

При разработке серии Densit® WearFlex основной задачей была выбрана высокая степень технологичности материалов. Уникальной особенностью продукции Densit® WearFlex является их установка на арматурную сетку, что, по сравнению с наливными и плиточными износостойкими футеровками, даёт высокую степень свободы в отношении геометрических форм конструкций, на которые наносится футеровка.

Целью данной инструкции является обеспечение правильной установки футеровок Densit® WearFlex в отношении как технических приёмов, так и качества выполнения работ. Данная инструкция должна стать одним из инструментов, используемых лицом или лицами, ответственными за установку футеровки, во время планирования и выполнения работ, также как и во время её эксплуатации.

Основная часть содержащейся в этой инструкции информации относится ко всем продуктам серии Densit® WearFlex. Часть информации, содержащейся в инструкции касается особых требований, которые должны быть соблюдены при применении материалов Densit® WearCast HT или при применении продукции Densit® WearCast для отливки по месту.

Эта инструкция не является исчерпывающей. Ответственность за обеспечение качества выполнения каждого отдельного этапа работ является ответственностью лица, которое выполняет установку футеровки. Информация, содержащаяся в этой инструкции должна сочетаться с общетехническими знаниями и квалификацией лица, выполняющего установку. Реальные условия могут несколько отличаться от тех, на которых основаны рекомендации данной инструкции. Таким образом, инструкция не может заменить профессиональные умения или способность производить оценку и реагировать на особые условия, предъявляемые конкретными задачами.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ WEARCAST И WEARFLEX HT (для высоких температур)

1       Подготовка рабочей площадки 		1.1

- Проверочные вопросы 		1.2

- Хранение Densit® WearFlex 		1.3

- Доступ и условия труда 		1.4

- Источник питания и водоснабжение 		1.5

- Климатические условия 		1.6

- Оборудование		1.8

- Квалификация персонала		1.10

- Подъёмное оборудование 		1.11

- Сертификат безопасности		1.12

2.	Подготовка поверхности конструкции 		2.1

- Проверочные вопросы 		2.2

- Подготовка поверхности металлоконструкции		2.3

- Защита кромки футеровки		2.4

- Сварочные работы 		2.5

- Выбор системы анкеровки 		2.6

- Арматурная сетка непосредственно на поверхности. Анкеровка, Тип 1  		2.9

- Арматурная сетка на прутках. Анкеровка, Тип 2		2.10

- Арматурная сетка из гнутого профиля. Анкеровка, Тип 3		2.11

- Арматурная сетка с впадинами. Анкеровка, Тип 4		2.12

- Подготовка перед началом установки. 		2.13

- Особые условия для высоких температур		2.14

- Изготовление опалубки (Только в случае применения метода наливки)		2.17

3.	Приготовление раствора		3.1

- Проверочные вопросы 		3.2

- Требования к месту работы смесителя		3.3

- Требования к смесителю 		3.4

- Климатические условия		3.5

- Порядок приготовления раствора 		3.6

- Особые условия для высоких температур		3.9

- Особые условия для приготовления раствора, предназначенного для наливки (Только в случае применения метода наливки) 		3.11

4.	Установка футеровки 		4.1

- Проверочные вопросы 		4.2

- Оборудование		4.3

- Контроль готовности поверхности 		4.4

- Контроль готовности анкеровки		4.5

- Климатические условия 		4.6

- Стыки		4.7

- Контроль правильности установки 		4.8

- Способы нанесения материала		4.9

- Особые условия для высоких температур		4.13

- Особые условия по использованию материала WearCast		4.14

5.     Завершение		5.1

- Проверочные вопросы 		5.2

- Нанесение защитного состава 		5.3

- Нарастание прочности		5.4

- Ремонт футеровки Densit® WearFlex 		5.5

- Просушка футеровки Densit® WearFlex 		5.6

- Особые условия для материала WearCast		5.7

1. Подготовка рабочей площадки

Достижению наилучших результатов установки футеровки помогает организация функциональной рабочей площадки. В этой главе приведены инструкции по организации рабочей площадки.

Содержание

1.	Подготовка рабочей площадки 		1.1

- Проверочные вопросы 		1.2

- Хранение Densit® WearFlex 		1.3

- Доступ и условия труда 		1.4

- Источник питания и водоснабжение 		1.5

- Климатические условия		1.6

- Оборудование		1.8

- Квалификация персонала		1.10

- Подъёмное оборудование 		1.11

- Сертификат безопасности		1.12

1.1 Проверочные вопросы

|  | Раздел | Да/Нет |
| --- | --- | --- |
| 1 Достаточно ли защищены место работы смесителя/ рабочая площадка от погодных условий? | 1.5 |  |
| 2 Обеспечена ли подача чистой воды? | 1.4 |  |
| 3 Соответствуют ли параметры источника питания параметрам смесителя? | 1.4 |  |
| 4 Приняты ли меры по обеспечения доступа и условий труда? | 1.3 |  |
| 5 Имеется ли оборудование для транспортировки Densit® WearFlex? | 1.3 |  |
| 6 Имеется ли оборудование для защиты Densit® WearFlex от влияния неблагоприятных погодных условий? | 1.5 |  |
| 7 Имеется ли оборудование для очистки поверхности? | 1.6 |  |
| 8 Имеется ли соответствующее сварочное оборудование? | 1.6 |  |
| 9 Имеются ли нужные инструменты и смеситель? | 1.6 |  |
| Прошла ли бригада рабочих необходимое обучение? | 1.7 |  |
| 11 Имеется ли необходимое количество рабочих? | 1.7 |  |
| 12 Соответствует ли грузоподъёмность подъёмного оборудования весу всех устанавливаемых частей? | 1.8 |  |
| 13 Есть ли необходимое вибрационное оборудование? (Только в случае применения метода заливки) | 1.6 |  |
| 14 Есть ли необходимые инструменты и материалы для изготовления опалубок? (Только в случае применения метода заливки) | 1.6 |  |

1.2.  Хранение Densit® WearFlex

Densit® WearFlex

В процессе хранения материал Densit® WearFlex должен быть постоянно защищён от дождя и влаги. Для защиты от проникновения влаги снизу, поддоны можно поднять на 20 см от поверхности земли.

Материал должен быть использован в течение не более 9-ти месяцев от даты изготовления, указанной на мешке. Материал, который хранился в открытой упаковке, к использованию не допускается. В материале, который хранился в закрытой упаковке не должно встречаться твёрдых комков. Некондиционный материал должен быть отсортирован, и не должен использоваться.

Для обеспечения правильного приготовления раствора, материал Densit® WearFlex должен храниться при температуре не ниже 5°C, как минимум в течение 48 часов до его использования.

Состав для защиты поверхности от пересыхания Densit® Curing

Состав Densit® Curing не выдерживает воздействия отрицательных температур, поэтому он должен храниться в отапливаемых помещениях. Состав Densit® Curing должен быть использован в течение не более, чем 9-ти месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. В случае, если в результате воздействия высокой температуры, в сухой смеси образовались комки, такие комки можно устранить путём встряхивания смеси перед использованием. Просеивание смеси с целью удаления комков не допускается.

Доступ и условия труда

Хорошие условия труда и доступа имеют первостепенное значение в обеспечении наилучшей установки Densit® WearFlex.

место работы смесителя

Смеситель должен располагаться как можно ближе к рабочей площадке. В случае невозможности разместить смеситель в непосредственной близости от рабочей площадки, необходимо обеспечить быструю доставку готового раствора при помощи подъёмного оборудования или других средств транспортировки.

Рабочая площадка

Необходимо обеспечить быстрый и незатруднённый доступ к рабочей площадке. Для выполнения этих условий может быть устроен временный люк.

К местам, в которых будет производиться нанесение Densit® WearFlex должен быть обеспечен хороший доступ. При возможности, для обеспечения удобства рабочего, выполняющего нанесение Densit® WearFlex и высокого качества выполнения работы, можно установить соответствующие подмостки (леса).

Установка анкеровки для температур от 300 до 500°C

Для футеровок, эксплуатационная температура которых составляет от 300 до 500°C, могут использоваться типы анкеровки, описанные в разделе 2.5. Оценка целесообразности применения покрытия на основе каучука должна производиться в каждом случае отдельно. В случае, если применение покрытия необходимо, следует использовать следующий метод:

- Выберите подходящий тип анкеровки.

- Приварите анкеровку к поверхности в соответствии инструкциям для выбранного типа анкеровки.

- Для обеспечения надёжного прилипания покрытия, очистите и обезжирьте поверхность и анкеровку.

- Путём распыления равномерно нанесите покрытие на основе каучука слоем толщиной 2-3 мм на анкеровку и поверхность. Для достижения лучшего эффекта, нужной толщины слоя покрытия можно достичь за счёт нанесения нескольких тонких слоёв один на другой.

- К нанесению материала Densit® можно приступать после высыхания нанесённого покрытия на основе каучука. (Время высыхания зависит от температуры).

Установка арматурной сетки

- Приварите проставочные прутки к поверхности. Диаметр прутков подбирается в зависимости от толщины футеровки (см. раздел 2.7).

- Используйте сварочные материалы, предназначенные для сваривания нержавеющей и обычной (чёрной) стали.

- Приварите сетку так, чтобы она оставалась неподвижной (не спружинивала и не провисала) процессе нанесения материала Densit® WearFlex.

- Для обеспечения надёжного прилипания покрытия, очистите и обезжирьте поверхность и анкеровку.

- Путём распыления равномерно нанесите покрытие на основе каучука слоем толщиной 1,5-2 мм на анкеровку и поверхность. Для достижения лучшего эффекта, нужной толщины слоя покрытия можно достичь за счёт нанесения нескольких тонких слоёв один на другой.

- К нанесению материала Densit® можно приступать после высыхания нанесённого покрытия на основе каучука. (Время высыхания зависит от температуры).

Поскольку сетка изготовлена из 2-миллиметровой проволоки, во избежание перегорания проволоки, важным фактором является использование соответствующего сварочного оборудования. Пожалуйста, соблюдайте точность сварки, так, чтобы сетка не двигалась.

2.12 Изготовление опалубки (Только в случае применения метода наливки)

Опалубка может изготавливаться из дерева, фанеры, вакуум-формованного пластика, стекла или стали. В случае, если требуется очень гладкая поверхность, перед заливкой форму можно отшлифовать. Поскольку материал Densit® вступает в химическую реакцию с несколькими видами лёгких металлов, он не должен соприкасаться с гальванизированными поверхностями или алюминием.

Форма и опалубка должны обладать жёсткостью и прочностью достаточными для того, чтобы надёжно выдерживать вес раствора Densit® без заметных изменений формы (отклонений). В случае горизонтально ориентированных опалубок, нагрузка, приходящаяся на подпорки составляет приблизительно 3 кг/м2 поверхности опалубки на каждый мм толщины (t) материала Densit®, находящегося в опалубке. В случае вртикально ориентированных опалубок, нагрузка, приходящаяся на подпорки составляет приблизительно 2 кг/м2 поверхности опалубки на каждый мм толщины (t) материала Densit®, находящегося в опалубке. Нагрузка, приходящаяся на верхнюю подпорку составляет приблизительно 1 кг/м2 поверхности опалубки на каждый мм толщины (t) материала Densit®, находящегося в опалубке.

Важными факторами являются правильное расположение и соблюдение порядка заполнения заливных отверстий.

Заливные отверстия должны иметь диаметр 120 мм или иметь размеры 100 х 100 мм и располагаться на расстоянии не более 1 м. Чтобы убедиться в том, что при заливке раствора не произошло образование воздушных подушек, раствор следует подавать в одно заливное отверстие до момента, пока он не пройдёт следующее отверстие. После этого можно переходить к следующему заливному отверстию. Для повышения эффективности заливного отверстия, можно использовать воронку.

Также, для увеличения эффективности процесса, можно использовать небольшой електрический стрежневый вибратор (прибл. Ø15 х 200 мм). Вибратор следует вставить в заливное отверстие, по направлению к которому течёт заливаемый раствор.

Чтобы облегчить продвижение раствора, рекомендуется покрыть опалубку пластиковой плёнкой. В случае, если опалубке не покрывается плёнкой и планируется её повторное использование, или же просто для облегчения разборки опалубки, опалубку следует покрыть минеральным маслом или другой соответствующей смазкой. Минеральное масло следует наносить тонким слоем. В противном случае, масло может смешаеться с материалом Densit® и испортить раствор.

3.   Приготовление раствора

Длительность циклов смешивания, а также точность при добавлении воды являются решающими факторами, обеспечивающими технологичность (удобоукладываемость) Densit® WearFlex. Эта глава описывает порядок приготовления раствора материалов WearFlex.

Содержание

3	Приготовление раствора 		3.1

- Проверочные вопросы 		3.2

- Требования к месту работы смесителя		3.3

- Требования к смесителю 		3.4

- Климатические условия		3.5

- Порядок приготовления раствора 		3.6

- Особые условия для высоких температур		3.9

- Особые условия для приготовления раствора, предназначенного для наливки (Только в случае применения метода наливки) 		3.11