Особенности приготовления стеклянной шихты.

Современная технология получения стекла довольно сложна и включает ряд последовательных операций

Важной стадией стекольного производства является приготовление стекольной шихты, представляющей собой однородную смесь подготовленных сырьевых сыпучих материалов, отдозированных по заданному составу и тщательно перемешанных.

Допустимые отклонения от заданного содержания компонентов в шихте регламентируются отдельно для каждого вида стекла.

Состав шихты должен быть постоянным как в отдельных отвесах, так и во времени. От точности и тщательности подготовки  исходных материалов и их смешивания зависит качество сваренной стекломассы.

В подготовку шихты входят следующие операции: взвешивание и дозирование компонентов, смешивание, увлажнение смеси.

Увлажнение шихты необходимо для повышения реакционной способности кварцевых зерен и увеличения сцепления между частицами разнородных материалов, а также для предотвращения расслоения и пыления.

В настоящее время на стекольных заводах шихту получают следующим образом. Весовыми дозаторами порции сырьевых материалов в заданном соотношении выдаются на сборную ленту конвейера, а затем – в смеситель периодического действия. Наиболее распространены ленточные и барабанные смесители. Длительность цикла смешения 10-12 минут. После смешения шихта контейнерами перевозится в цех выработки стеклоизделий.

Известен  способ приготовления шихты, заключающийся в предварительном смешивании компонентов шихты и последующей обработке водным раствором гидроксида натрия и дополнительной термообработке.

Существует способ приготовления стекольной шихты для производства стекла, включающий    гидротермальную обработку  для исключения  неоднородности и расслоения шихты, а затем сушку и гранулирование в печи "кипящего слоя". Этот способ дает комковатость за счет разного взаимодействия компонентов шихты с влагой, сам процесс с применением автоклава сложен, и дает спекание компонентов в диаметре более 5мм

Запатентован способ мелкодисперсного приготовления стекольной шихты. Суть его заключается в том, что смесь компонентов шихты от 0,5 до 1,6 мм через бункерный питатель поступает в измельчитель, состоящий из двух дисков, вращающихся навстречу друг другу. Смесь измельчается с высокой скоростью в вихревом потоке в присутствии воды. В ходе такого совместного измельчения всех компонентов вместе с водой и получается гомогенная шихта.

Преимущества предлагаемой технологии заключаются в том, что при стекловарении исключается процесс гомогенизации стекломассы, резко на 100-150°С снижается температура стекловарения.

Разработан также способ приготовления стекольной шихты, при котором  химическая однородность шихты достигается введением в ее состав свинецсодержащего компонента в виде азотнокислого свинца.  Варка стекла на основе  такой шихты  позволяет значительно снизить улетучивание оксида свинца и тем самым сократить выбросы соединений свинца в атмосферу, т. е. улучшить экологию данного производства.

Запатентован  способ приготовления стекольной шихты, включающий дозированную подачу легкосыпучих компонентов в смеситель и их увлажнение водой, поочередную подачу в смеситель основных комкующихся компонентов и постоянный контроль за заполнением смесителя. Отличием способа от известных технологий является то, что дополнительно измеряют подвижность смеси после подачи в смеситель 75 - 90% от массы основных комкующихся компонентов и по достижении подвижности смеси номинального значения осуществляют подачу в смеситель остальных добавок. Использование данной технологии позволяет повысить качество перемешивания шихты.

Для производства стекольной шихты проектируется и создается специальное технологическое оборудование, которое  включает в себя линии по обработке и подготовке сырьевых материалов, стеклобоя и дозировочно-смесительные линии (ДСЛ). Для большей точности дозирования, улучшения производительности  ДСЛ оснащаются тензометрическими датчиками, частотными приводами, исполнительными механизмами и контроллерами.

.При разработке и реализации цехов по производству стекольной шихты преследуется две основные цели: высокое качество загружаемой в плавильную печь смешанной шихты и длительный срок службы и надежность оборудования, работающего в режиме непрерывной эксплуатации. Высокое качество стекла зависит от точности дозирования компонентов сырья и их равномерного смешивания, включая красители и другие необходимые добавки