Стандартная процедура приблизительного определения

содержания серы в угле и коксе

Стандарт издан под регистрационным номером D 3172-07; номер, следующий непосредственно за обозначением, указывает на год первого выпуска принятой версии или последней редакции, номер в скобках указывает на год переутверждения. Надстрочный индекс эпсилон (ε) обозначает редакционное изменение с момента последней версии или переутверждения.

- Назначение и область применения.

  - Данный стандарт представляет собой метод определения влажности, содержания летучих соединений и золы, а также расчета доли связанного углерода в образцах угля и кокса, отобранных и подготовленных к испытаниям, также как и испытываемых в соответствии с методами, предписанными установленными ASTM процедурами.

  - Данный стандарт не предполагает ссылки на все меры безопасности, которые могут возникнуть при его использовании. Ответственность по установлению всех надлежащих мер безопасности и охране здоровья и определению применимости предписанных ограничений перед использованием лежит на пользователе метода.

- Используемая документация

  - Стандарты ASTM:

D 346  Практическое руководство по сбору и приготовлению опытных образцов кокса для лабораторного анализа.

D 388  Классификация углей по маркам

D 2013  Методы приготовления образцов для анализа угля.

D 2034/D 2034М  Практическое руководство по сбору суммарного образца угля

D 3173  Метод испытаний на определения влажности опытных образцов угля и кокса.

D 3174  Метод испытаний на определения содержания золы в опытных образцах угля и кокса.

D 3175  Метод испытаний на определения содержания летучих соединений в опытных образцах угля и кокса.

D 7256/D 7256М  Практическое руководство по механическому сбору и приготовления внутри системы суммарного образца угля из движущихся потоков.

- Терминология

  - Определение:

3.1.1 приблизительный анализ образцов угля и кокса – испытание, предназначенное для определения содержания влаги, летучих соединений, золы и связанного углерода процедурами, установленными настоящим документом. Другие составляющие, такие как сера и фосфор не входят в данное испытание.

- Значение и применение

  - Методы проведения испытаний, как они описаны в настоящем документе, применяются для установления марки угля, показывают пропорциональное соотношение сжигаемых и несжигаемых компонентов, и предоставляют основу для принятия решений по купле и продаже продукта и его оценку для других целей.

- Сбор образцов

  - Сбор образцов угля должен производится в соответствии с пунктами 5 и 6 Классификации D388 в случае, если для определения марки угля приблизительный метод анализа. Во всех других случаях сбор образцов должен производится согласно Практическому руководству D 2034/D 2034М. Сбор образцов кокса осуществляется согласно Практическому руководству D 346.

- Подготовка образцов к испытанию

  - Подготовка образцов производится согласно Практическим руководствам D 2013  и  D 7256/D 7256М.

  - Образец для испытаний должен быть измельчен до степени соответствия прохождению через сито с ячейкой 250 µm (№60) согласно Практическому руководству D 2013.

- Процедуры проведения испытания

  - Влажность – Метод испытаний D 3173.

  - Зола – Метод испытаний D 3174.

  - Летучие соединения – Метод испытаний D 3175. В случае если требуется видоизмененная процедура, это необходимо отразить в отчете.

  - Связанный углерод – Значение содержания связанного углерода рассчитывается по формуле с использованием значений процентного содержания влаги, золы, летучих соединений, вычитаемых из 100%, причем все значения должны быть рассчитаны на одной основе.

Связанный углерод, % = 100 – (влажность,% + зола,% +                            (1)

+ летучие соединения,%)

- Ключевые слова

8.1  зола; уголь; марки угля; кокс; влажность; связанный углерод; приблизительный анализ; летучие соединения.

Американское общество по испытанию материалов не отвечает за надежность прав по любому из пунктов стандарта. Пользователи стандарта ответственны за определение надежности патентных прав и их нарушение.

Стандарт может подвергаться пересмотру в любое время ответственным техническим комитетом и должен пересматриваться каждые  пять лет и, если не пересмотрен, то должен быть переутвержден или исключен. Просим Ваши замечания по пересмотру стандарта или по разработке дополнительных стандартов направлять в штаб – квартиру ASTM. Ваши замечания будут тщательно рассмотрены на заседании компетентного технического комитета, на котором Вы можете присутствовать. Если Вы полагаете, что Вашим замечаниям не уделено должного внимания и обсуждения, Вы можете обратиться в Комитет по стандартам ASTM по ниже указанному адресу.     Права на этот стандарт принадлежат ASTM, 100 Barr Harbor Drive, HO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.

Отдельные перепечатки (единичные или массовые) этого   	 стандарта могут быть получены в ASTM по выше указанному адресу или по  телефону 610-82-9555.Е-mail service@astm.org на Интернет сайте ASTM www.astm.org.

Данный метод находится в юрисдикции Комитета D05 ASTM  по углю и коксу, а также является напрямую в области ответственности Группы D05.021 Методов анализа Комитета.

Настоящая редакция утверждена 1 мая 2007 года. Первая редакция была утверждена в 1973 году. Последняя редакция утверждена в 2002 году под названием D3172-89 (2002).

Указанные стандарты ASTM вы можете найти на сайте www.astm.org, или можете связаться со службой поддержки пользователей по адресу service@astm.org. Информацию по Ежегодному каталог стандартов ASTM  вы можете найти на соответствующей странице сайта ASTM «Краткое содержание документов по стандартам ASTM»