| One-component Polyurethane foam Description and properties High quality, multi-purpose, ready to use and fast curing one component polyurethane foam for fixing, filling, insulating, sealing, and bonding, containing a new propellant free of fully halogenated CFCs. The foam cures on contact with humidity in the air and on the surfaces, and expands 2-3 times of its exit volume. For best results apply at temperatures of can and ambience of +20oc (usable at + 5oc to + 30oc). The fresh foam adheres to all clean, dust and grease free building materials except polyethylene, Teflon, silicone, oils, greases, mould release agents and similar. After the foam has cured it can be shaped, cut, sanded, plastered or painted. Protect foam from sunlight (UV rays). The cured foam is medium hard and predominantly close-celled, water-resistant, rot proof, resistant to heat and cold (- 10oc to + 30oc) and to aging but not to UV rays over a prolonged period. Preparations: 1. Remove loose particles, dust, oil and grease. 2. Moisten surfaces thoroughly with sprayed water (but do not allow standing water to occur) to ensure foam expansion and good adhesion). 3. Protect skin, eyes and clothing during use. | Однокомпонентная полиуретановая пена Описание и рабочие характеристики: Однокомпонентная полиуретановая пена отличается высоким качеством способностью к многоцелевому использованию, быстрой схватываемостью. Продукт полностью готов к применению. Используется для фиксации, заполнения пустот, изоляции, герметизации и монтажа. Не содержит компонентов, разрушающих озон. Затвердевание пены происходит под воздействием влаги, при контакте с влажными поверхностями. После выхода из баллона пена увеличивается в объеме в 2-3 раза. Для достижения наилучшего результата рекомендуем применять продукт при температуре баллона и окружающей среды в пределах + 20°C (возможно применение при температуре от + 5 до + 30°C). Неотвердевшая пена легко сцепляется с чистыми, лишенными пыли и грязи строительными материалами, за исключением полиэтилена, тефлона, силикона, масел, жиров, средств, способствующих разъему пресс-формы и т.д. После затвердевания ей можно придать соответствующую форму, обрезать, отшлифовать песком, оштукатурить или покрасить. Необходимо защищать баллон от воздействия прямых солнечных лучей (ультрафиолетовых лучей). Застывшая пена отличается средней плотностью, водостойкостью, термостойкостью (выдерживает колебания температуры от – 10 до + 30°C), длительностью хранения. Препятствует развитию плесени. Клеточное строение – преимущественно закрытые клетки. Воздействие ультрафиолетовых лучей значительно сокращает срок хранения. Подготовка к использованию: 1. Очистить рабочую поверхность от пыли, масел, смазки и т.д. 2. Увлажнение поверхностей, например пульверизатором, ускоряет высыхание пены, улучшает закрепление и клеточную структуру пены. Не рекомендуется допускать образования чрезмерного количества влаги. 3. Во использования не допускать попадания пены в глаза или на открытые участки тела, одежду. |
| --- | --- |