| - FUNDAMENTALS OF PERVAPORATION - Pervaporation is a process in which a liquid stream containing two or more miscible components is placed in contact with one side of a non-porous polymeric membrane or molecularly porous inorganic membrane (such as a zeolite membrane) while a vacuum or gas purge is applied to the other side. The components in the liquid stream sorb into/onto the membrane, permeate through the membrane, and evaporate into the vapor phase (hence the word 'pervaporate'). The resulting vapor, referred to as 'the permeate', is then condensed. Due to different species in the feed mixture having different affinities for the membrane and different diffusion rates through the membrane, even a component at low concentration in the feed can be highly enriched in the permeate. Thus, the permeate composition may widely differ from that of the vapor evolved after a free vapor-liquid equilibrium process. Enrichment factors, the ratio of the permeate to feed concentrations of a compound, range from the single digits to over 1000, depending on the compounds, the membrane, and process conditions. A schematic diagram of the pervaporation process is shown in Fig 2. As depicted in Fig 2, by separating the extracting vapor phase from the feed liquid with a membrane which is selective for Species 1, the permeate vapor is enriched in Species 1 relative to the feed liquid. The main process units of a pervaporation process: feed source, feed pump, heater, membrane module, condenser, and vacuum pump, are pictorially shown in Fig 3. | # Первапорация. Основные принципы Первапорация - процесс, в котором поток жидкости, содержащий два или более смешивающихся компонента, помещен в контакт с одной стороной непористой полимерной мембраны или молекулярно-пористой неорганической мембраны (типа цеолитной мембраны), в то время как с другой стороны используется вакуумная или газовая продувка. Компоненты жидкого потока абсорбируются в мембране или на ее поверхности, проникают через мембрану, и испаряются (откуда и образуется слово 'pervaporate'). Образующийся пар, названный 'пермеатом', конденсируется. Вследствие использования различных видов питающих смесей, имеющие различные сродства к мембране и различные скорости диффузии через мембрану, даже компонент, находящийся в малой концентрации в питающей среде, может быть обогащен с высокой степенью в пермеате. Таким образом, состав растворенного вещества может сильно отличаться от того, что находится в виде пара, образующегося после установления свободного равновесия жидкость-пар. Коэффициенты обогащения, скорость пермеирования питающей смеси находятся в диапазоне от единиц до нескольких тысяч, в зависимости от состава, мембраны и условий процесса. Схематическая диаграмма процесса первапорации изображена на рис.2. Основными технологическими компонентами первапорационного процесса являются источник питания, питающий насос, нагреватель, мембранный модуль, холодильник и вакуумный насос, изображенные на рис.3. |
| --- | --- |