| FICHE TECHNIQUE MOULURES, PILASTRES ET ROSACES 1. MATERIAU Dénomination du produit: Moulures, pilastres et rosaces Matériau constitutif: Mousse de polyuréthanne rigide haute densité, de couleur jaune 100% sans CFC Finition d’usine: primaire acrylique blanc mat, destiné à être peint 2. PROPRIETES SPECIFIQUES Surfaces apparentes: La technique de fabrication garantit une surface dure et lisse, à arêtes vives, et l’exacte reproduction du motif. Surfaces d'encollage: Surfaces inclinées (2°) pour faciliter la pose, et fraisées pour une meilleure adhérence de la colle. Technique de chevilles: Chaque extrémité comporte deux perforations qui permettent de relier les profils à l’aide de chevilles de bois également fournies par NMC, pour des raccords faciles et une adaptation parfaite, à l’exception des modèles Z1220, Z1240, Z1250 et Z1550. Dilatation thermique et hygrométrique: Les tests ont montré que le matériau a un comportement proche de celui du bois: ses dimensions peuvent subir l’influence des variations de la température et plus particulièrement de l’humidité. Les mêmes précautions d’usage sont d’application. Le respect des conditions de pose et de stockage et un bon encollage sont indispensables afin d’assurer la qualité et la durée de la finition. 3. MISE EN OEUVRE Conditions de pose et de stockage: Pour le meilleur résultat, le stockage et la pose se feront dans des conditions proches de celles de l’utilisation finale. La pose sur support humide (plâtre frais) et dans des conditions de séchage forcé (canon à chaleur, déshumidificateur, température exceptionnellement élevée) sont à exclure. Fond: Les fonds suivants conviennent: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. En cas de fonds particuliers, veuillez consulter notre service technique. | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА МОЛДИНГИ, ПИЛЯСТРЫ И РОЗЕТКИ 1. МАТЕРИАЛ Наименование изделия: Молдинги, пилястры и розетки Основной материал: Жесткий пенополиуретан высокой плотности желтого цвета. Не содержит фреон (ХФУ). Заводская отделка: Матовая акриловая грунтовка белого цвета под покраску 2. ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Видимые поверхности: Технология производства обеспечивает твердую гладкую поверхность с острыми краями и точным воспроизведением орнамента. Приклеиваемые поверхности: Поверхности имеют наклон (2°) для облегчения монтажа и отфрезерованы для лучшего сцепления клея. Дюбельная техника: С каждого края имеется по два отверстия, которые позволяют соединять профили при помощи деревянных дюбелей, также поставляемых компанией NMC, что обеспечивает сглаживание стыков и идеальную подгонку. Исключение составляют модели Z1220, Z1240, Z1250 и Z1550. Температурное и влажностное расширение: Испытания показали, что этот материал обладает свойством, схожим с одним из свойств древесины: его объем может меняться под воздействием колебаний температуры и особенно влажности. Соответственно применяются те же общепринятые меры предосторожности. Для того чтобы отделка была качественной и долговечной, необходимо соблюдение условий монтажа и хранения, а также тщательная проклейка. 3. ПРИМЕНЕНИЕ Условия монтажа и хранения: Для достижения наилучшего результата хранение и монтаж должны осуществляться в условиях, близких к условиям эксплуатации. Не допускается монтаж на влажное основание (свежую штукатурку), а также в условиях принудительной сушки (с применением тепловой пушки, осушителя воздуха, очень высокой температуры). Основание: Допускаются следующие основания: оштукатуренные или оклеенные обоями поверхности внутри помещений, гипсокартон. Поверхности должны быть чистыми, сухими, ровными, без пыли и жира; в случае необходимости их следует обработать шлифовальной шкуркой. При монтаже на иные основания обратитесь за консультацией в наш отдел технического обслуживания. |
| --- | --- |