Влияние мини-имплантатов длиной и диаметром по первичной стабильности под нагрузкой с двумя уровнями силы.

Мини-имплантаты широко используются в качестве крепления единиц в ортодонтического лечения. Тем не менее, Есть факторы, которые мешают их клинической эффективности. Целью данного исследования было изучение влияния длины и диаметра на первичную стабильность двух различных типов ортодонтических мини-имплантаты загружен с двумя уровнями силы. В общей сложности 90 самосверлящие мини-имплантаты были установлены в бычьего ребра в пробирке, 62 из которых были использованы в анализе данных. Мини-имплантаты были двух типов, Орхусе (N = 29) и Ломас (N = 33), двух длин (7 и 9 мм, N = 26 и N = 28, соответственно), и двух диаметров (1,5 и 2 мм, Ломас только, N = 6 и N = 8, соответственно). Закрыты никель-титана (NiTi) спиральная пружина была прикреплена к каждой мини-имплантатов. Половина подготовки были загружены с низкой силой 0,5 N, а другая половина с силой 2,5 Н. Мини-имплантат прогибов во время усилия были, неинвазивно регистрируются с использованием трехмерной (3D) лазерно-оптической системы. Результаты были проанализированы с дисперсионного анализа эффектов имплантатов типа, длины имплантата, а также на уровне сил, и с T-тест для исследования влияния диаметра в двух различных вариантах диаметра же (Lomas) имплантата. В группе стран с низкими силами, имплантат смещения не было статистически значимых различий в зависимости от исследуемых параметров. В группе высокого силу, 9 мм мини-имплантаты перемещенных значительно меньше (10,5 ± 7,5 мкм), чем 7 мм (22,3 ± 11,3 мкм, Р <0,01) и шириной до 2 мм значительно меньше (8,8 ± 2,2 мкм ), чем 1,5 мм имплантатов (21,9 ± 1,5 мкм, Р <0,001). Силу уровня, при котором значение, произошло составляла 1 Н. вращение мини-Ломас имплантаты в виде чаевых была значительно выше, чем у мини-Орхусской имплантатов на всех уровнях силу. Имплантат длины и диаметра становятся статистически значимыми параметрами влияющих на стабильность имплантата только при высоком уровне приложения силы.