МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ISO 6872

Второе издание

1995-09-01

Керамическая масса для стоматологических целей

№ документа

ISO 6872: 1995 (Е)

Керамическая масса

1. Область применения

Данный международный стандарт определяет требования и соответствующие методы тестирования материалов керамической массы для всех видов фиксированных реставрационных работ.

2. Нормативно-справочная база

Следующие стандарты, содержащие положения, на которые идет ссылка по всему тексту, составляют положения данного международного стандарта. На время публикации, указанные номера изданий являлись действительными. Все стандарты подлежат пересмотру, а части соглашений, основанных на данном международном стандарте, призваны выявить возможность использования самых последних изданий стандартов, указанных далее. Члены Международной Организации по Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссии (IEC) утверждают реестр действительных на данный момент международных стандартов.

ISO 3696:1987, Вода для использования в контрольно-аналитических лабораториях – Спецификации и методы тестирования.

ISO 4799:1978, Лабораторная стеклянная посуда – штопферы.

3. Определения

Для целей данного международного стандарта, применяются следующие определения.

3.1. Керамическая масса воздушного обжига: Керамическая масса, обожженная при атмосферном давлении.

3.2. партия, лот: Определенное количество исходного сырья, упаковочного материала или изделия обработанного в одном процессе или ряде процессов.

3.3. литьевая керамическая масса: керамическая масса, специально изготовленная для заливки в процессе литья по выплавляемым восковым моделям.

3.4 класс керамической массы: Классификация керамической массы в соответствии с предполагаемой областью применения.

3.5 конденсирование керамической массы: Любой процесс, при котором керамическая масса прессуется до процесса обжига.

3.6 базовая керамическая масса: керамическая масса, обеспечивающая основу для формирования керамических пломб.

3.7 керамическая масса: Материал, специально выполненный для изготовления керамических протезов и пломб.

3.8 окрашивающая керамическая масса: Пигментная керамическая масса, используемая для керамических пломб или протезов для воспроизведения оттенков цвета и/или вида натуральных зубов.

3.9 дентиновая керамическая масса: Полупрозрачная, пигментная керамическая масса, используемая для придания общей формы и базового цвета керамическим пломбам или протезам.

3.10 эмалевая керамическая масса: Прозрачная, слегка пигментная керамическая масса, используемая на штифте или основе дентина для воспроизведения натурального цвета зубов.

3.11 стеклокерамика: Частично кристаллический продукт, окончательная микроструктура которого, получена посредством контролируемой процедуры кристаллизации стекла.

3.12 керамическая масса, инфильтрированная стеклом: Изначально спекшаяся, т.е. пористая керамическая масса, впоследствии инфильтрированная стеклом.

3.13 впрыскиваемая керамическая масса: Вид керамической массы, специально изготовленной для последующего впрыскивания в расплавленном состоянии в форму.

3.14 средняя глазуровка: Внешний вид, полученный, когда глазурь клинически и эстетически приемлема.

3.15 моделировочная жидкость: Жидкость (кроме воды), с которой смешивают керамическую массу до конденсирования.

3.16 спекание керамической массы: Действие или процесс нагревания тонкоизмельченного порошка керамической массы при заданной температуре, приводящей к ее конденсированию и адгезии.

3.17 керамическая масса вакуумного обжига: керамическая масса, обжигаемая при давлении гораздо меньше атмосферного.

4. Типы, классы и их определение

Керамическая масса характеризуется двумя типами. Тип I включает в себя керамические изделия в порошкообразном состоянии; тип II – все остальные формы керамических изделий. Керамическая масса разделяется на классы в соответствии с областью применения. Если в порошок керамической массы добавляется колер для определения класса порошка, то рекомендуется цветовая кодировка, приведенная в таблице 1.

Керамическая масса типа II, класса 1 используется для изготовления основ для коронок, коронок с фарфоровой покровной фасеткой (вениров), вкладок и накладок, тем самым относится к материалам, которые предназначены для покрытия одним или более видов керамической массы типа I, классов 2-8. Керамическая масса типа II, класса 2 используется для изготовления вениров, вкладок и накладок.