# Труба нержавеющая 12Х18Н10Т

# Труба нержавеющая 12Х18Н10Т изготавливается из коррозионностойкой стали согласно ГОСТ 9940-80, ГОСТ 9941-81 и ГОСТ 14162-79. В основном применяется при изготовлении оборудования для химической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности. Температурный эксплуатационный диапазон от -196° С  до +600° С. В агрессивных кислотных или щелочных средах максимальная температура эксплуатации не больше +350° С. Труба нержавеющая 12Х18Н10Т изготавливается по технологии бесшовной горячей или холодной деформации с диаметрами от 8 мм до 426 мм и толщиной стенок от 1 до 14 мм или по электросварной технологии со швом с диаметрами 7 - 102 мм и толщиной стенок 0,3 - 3 мм. Труба нержавеющая 12Х18Н10Т капиллярная (ГОСТ 14162-79) может иметь наружный диаметр 0,3 - 5 мм и толщину стенок 0,1 - 1,6 мм. По точности размеров труба бывает обычной точности или повышенной точности.

# 0,806 тыс. знаков х 1,8 долларов = 1,45 долларов