PAGINA 6

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРКИ

ASME (Американский институт инженеров механиков) Глава IX

W.P.S. N°	P8-M-07/NSR С.С. N°	P8-M-07/NSR

PAGE 1 OF 2 ЛИСТ 1 из 2

PROCEDURE QUALIFICATION 	07/03 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ	07/03

DATE 	19.09.03 ДАТА 	19.09.03

JOB	CV 062/09 ЗАДАНИЕ	CV 062/09

ITEM	Stainless Steel ПОЗИЦИЯ	Нержавеющая сталь

WELDING PROCESS(ES) ПРОЦЕСС (Ы) СВАРКИ	□  SMAW СЗД (сварка защищенной дугой)		□ MANUAL Ручная сварка

JOINT СВАРНОЙ ШОВ	(QW -402)

JOINT DESIGN: SEE SKETCH(ES) ТИП РАЗДЕЛКИ ШВА: См. эскиз (ы)

PREPARATION METHOD:ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД:	□ GRINDING ШЛИФОВКА		□ PLASMA CUTTING ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

BACKING ПОДВАРОЧНЫЙ ШОВ:			□ YES ДА

MATERIAL МАТЕРИАЛ			□ BASE MATERIAL ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ

PREPARATION WELDING SEQUEN ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СВАРКЕ

POSITION ПОЗИЦИЯ …………… 2F …………………. PROGR.ПРОГРАМ.

WELD СВАРОЧНЫЙ ШОВ N°  ②

WELD СВАРОЧНЫЙ ШОВ N°  ③

O,7t/Мин

BASE METALS ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ  (QW-403)

SPECIFICATION (Type and grade)	 СПЕЦИФИКАЦИЯ (тип и марка)	A 312 Tp 304 L		P.N° 8

SPECIFICATION (Type and grade)	 СПЕЦИФИКАЦИЯ (тип и марка)	A 182 F 304 L – A 403 WP 304 L 	P.N° 8

ГРУППА N° 1 ДО  ГРУППЫ N° 1

THICKNESS RANGE  ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ – BASE MATERIAL: ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ: GROOVE СТЫКОВОЙ ШОВ		1.6÷14.22 мм

Fillet Угловой шов 	ALL весь	мм

PIPE DIA RANGE ДИАПАЗОН ДИАМЕТРА ТРУБЫ: GROOVE СТЫКОВОЙ ШОВ		ALL ВЕСЬ	мм

Fillet Угловой шов: 	ALL Весь	мм

THICKNESS RANGE CORROSION RESISTANT ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ КОРОЗИЕУСТОЙЧИВОСТЬ	 N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)	мм

Other Другое

FILLER METAL ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ (QW – 404)

THK RANGE DEP. WELD ГЛУБИНА ПPОПЛАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛА

PROCESS ПРОЦЕСС:	F.N°	A.N°	SPEC СПЕЦ. N°	AWS. N°      SIZE  РАЗМЕР  мм

GROOVE СТЫКОВОЙ ШОВ

Fillet УГЛОВОЙ ШОВ

SMAW СЗД(Сварка защищенной дугой)		5	8	5.9		E308L-17      Диам. 2.5	       to  до 10.22        ALL   Весь

………..		……	…….	……………	…………..        ……………	          ……………….             …………………

FLUX TRADE NAME ТОРГОВАЯ МАРКА ФЛЮСА 	N.A.	Н.П. (не применяется)

Type Тип		N.A.	Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Class Класс 	/         Recrushed slag  Шлак при дроблении  NONE НЕТ

MAXIMUM WELD DEPOSIT THICKNESS PER EACH PASS  МАКС. НАПЛАВКА НА КАЖДЫЙ ПРОХОД

SMAW  СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ)  4  мм

SAW    СПИЛИТЬ    /          мм ……….мм

SUPPLEMENT FILLER METAL AND POWERED FILLER METAL ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ И ПОРОШКОВЫЙ ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ	N.A.	Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

CONSUMABLE INSERTS РАСХОДНЫЕ ВСТАВКИ   N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

OTHER ДРУГОЕ

PAGINA 7

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРКИ

ASME (Американский институт инженеров механиков) Глава IX

W.P.S. С.С. N°	P8-M-07/NSR

PAGE  ЛИСТ 1 из of  2

PROCEDURE QUALIFICATION МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ	07/03

DATE ДАТА 	19.09.03

JOB ЗАДАНИЕ	CV 062/09

ITEM	Stainless Stee ПОЗИЦИЯ	Нержавеющая сталь

TECHNIQUE МЕТОДИКА (QW-410)

STRING BREAD  НАПЛАВКА УЗКИХ ВАЛИКОВ  □

INITIAL AND INTERPASS CLEANING ПЕРВИЧНАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧИТСКА:	□ Brushing Зачистка метал. щеткой	□ Grinding Шлифовка	□ Chipping Зачистка зубилом

CONTACT TUBE TO WORK DISTANCE Трубчатый токоподвод, рабочее расстояние:	10÷15  мм

Peening  Проковка шва  NONE Нет

CLOSED CHAMBER    ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА    □ НЕТ

OSCILLATION КОЛЕБАНИЯ	□ НЕТ

PASS(ES) PER SIDE Кол-во слоев на шве:	□ Multiple Несколько □ Single Один

OTHER Другое

PREHEAT ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ (QW-406)

Thickness ТОЛЩИНА	Temp Темп. °C

Thickness ТОЛЩИНА	Temp Темп. °C

ALL ВЕСЬ		10

INTERPASS TEMP. MAX МЕЖВАЛИКОВАЯ ТЕМП. макс	150  °C

PREHEAT MAINTENANCE UNTIL UPON COMPLETION OF WELDING ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ДО ОКОНЧАНИЯ СВАРКИ  □ YES ДА

IMMEDIATE POSTHEATING НАГРЕВ СРАЗУ ПОСЛЕ СВАРКИ	NONE НЕТ

PREHEATING METHOD МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

PROPANE TORCH ПРОПАНОВАЯ ГОРЕЛКА

CHECKED BY ПРОВЕРЕНО	□ Thermocouples ТЕРМОПАРА

POST WELD HEAT TREATMENT ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПОСЛЕ СВАРКИ (QW-407)

TEMPERATURE RANGE TЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	N.A.   	Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)   °C

TIME RANGE ВЕРМЕННОЙ ДИАПАЗОН	N.A.   Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)	HOUR(S) ЧАС(Ы)

HEATING RATE СТЕПЕНЬ НАГРЕВАНИЯ		N.A.   Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)   °C/ч

COOLING RATE N.A.   Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)	HOUR(S) ЧАС (Ы)

OTHERДРУГОЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

GAS ГАЗ (QW -408)

SHIELDING GAS(ES) ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ (Ы)	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

PERCENT COMPOSITION  ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

RLOW RATE СКОРОСТЬ ПОДАЧИ	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)     Lt/min	Л/мин

GAS BACKING    ПОДВАРКА ГАЗОМ   N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

TRAILING SHIELDING GAS COMPOSITION	 ПОДВИЖНАЯ ГАЗОСВАРОЧНАЯ ПРИСТАВКА	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Electrical charateristics Электрические характеристики (QW-409) (Amp.s-Volts range: see table) (Диапазон ампер-вольт: см. таблицу)

CURRENT ТОК	□ D.C	ПОСТОЯННЫЙ ТОК

POLARITY ПОЛЯРНОСТЬ	□ Reverse ОБРАТНАЯ	PULSED CURRENT	импульсный ток□ NONE НЕТ

MODE OF METAL TRANSFER FOR GMAW РЕЖИМ ПЕРЕНОСА МЕТАЛЛА ДЛЯ ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)

□ Short arc   Короткая дуга   N.A Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

□ Spray arc   Дуговая сварка со струйным переносом металла  Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Tungsten electrode type     Вольфрамовый электрод тип    N.A Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Размер N.A Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)  мм

Electrode wire feed speed range mm/min Скорость подачи электрод-проволоки  /  мм/мин

Welding data

Данные по сварке

| Weld Layers Слои наплавленного металла | Process Процесс | Filler metal Присадочный металл | Diam.Диам | Ampere Амепр (А) | Volt Вольт (В) | Travel speed Скорость подачи электрода | Max heat input Макс подвод тепла(**) | Shielding gas or flux Защитный газ или флюс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | SMAW СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ) | E 308L-17 | 2.5 | 70-90 | 22-23 | >=200 | 648 | N.A Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ) |

NOTE ПРИМЕЧАНИЯ

Tack welding according to WPS N° Pass N°; Weld bead lenght min. mm min. N° pass(es) Take off event supplementary base metal tack support Сварка прихваткой согласно С.С.N° Проход N°; Мин. длина наплавленного валика, мин. кол-во проходов. Снимите аккуратно дополнительную подложку The surfaces to be welded must be cleaned and free Поверхности, которые будут свариваться, должны быть очищены от грязи, масла и т.п. на расстоянии минимум / 25 мм от места подготовки под сварку

| 0 | Technical dpt.Тех. отдел | 12.04.06 |  | 12.04.06 |  | 12.04.06 | Выпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV Ред | ISSUED BY выпущено | DATE ДАТА | CHECKED BY проверено | DATE дата | APPROVED BY согласовано | DATE дата | DESCRIPTION описание |

PAGINA 8

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРКИ

ASME (Американский институт инженеров механиков) Глава IX

W.P.S С.С. N°	P8-M-32/NSR

PROCEDURE QUALIFICATION МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ	07/03

DATE ДАТА 	19.09.03

SHEET 1 OF 2ЛИСТ 1 ИЗ 2

JOB ЗАДАНИЕ	CV 062/09

ITEM	Stainless Steel ПОЗИЦИЯ	Нержавеющая сталь

WELDING PROCESS(ES)ПРОЦЕСС (Ы) СВАРКИ	     □ GTAW ДСЗГ (дуговая сварка в защитных газах неплавящимся электродом)	□ SMAW СЗД (сварка защищенной дугой)

TYPE     ТИП     □  Manual Ручная

JOJNT СВАРНОЙ ШОВ (QW-402): SEE SKETCH(ES) См.эскиз (ы):

BACKING   ПОДВАРКА   □ Yes ДА	□  □ None  FOR GTAW НЕТ ДЛЯ ДСЗГ

PREPARATION METHOD ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД:    □ Machining МЕХ. ОБРАБОТКА 	□ Grinding Шлифовка □ Plasma cutting Плазменная резка

MATERIAL МАТЕРИАЛ	□ Weld metal Сварочный металл

PREPARATION WELDING SEQUENCE

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СВАРКЕ

POSITION  ПОЗИЦИЯ…………… 1G …………………. PROGR.  FLAT ПРОГРАМ.  НИЖНЕЕ

WELD СВАРОЧНЫЙ ШОВ N°  ④

POSITION ПОЗИЦИЯ …………… 1G + 2F …………………. PROGR ПРОГРАМ.

WELD СВАРОЧНЫЙ ШОВ N° 5

BASE METALS ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ(QW-403)

SPECIFICATION (Type and grade) СПЕЦИФИКАЦИЯ (Тип и марка)           A 312 Tp 304 L- A 403 WP 304 L	              P.N°         GROUP N° 1 To ГРУППА N° 1 до  GROUP N° 1 To

ГРУППЫ N° 1 К

SPECIFICATION (Type and grade) СПЕЦИФИКАЦИЯ (Тип и марка)           A 312 Tp 304 L – A 403 WP 304 L 	P.N° 8

THICKNESS RANGE ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ – BASE MATERIAL ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ:

GROOVE СТЫКОВОЙ ШОВ		1.6÷14.22 мм

Fillet Угловой шов 	ALL ВЕСЬ	мм

PIPE DIA RANGE: GROOVE		ALL	mm ДИАМЕТР ТРУБЫ: СТЫКОВОЙ ШОВ	 ВЕСЬ	мм

Fillet	ALL	mm Угловой шов	 ВЕСЬ	мм

THICKNESS RANGE CORROSION RESISTANT ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ  УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)	mm мм

Other ДРУГОЕ

FILLER METAL ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ (QW – 404)

THK RANGE DEP. WELD METAL ГЛУБИНА ПРОВАРА МЕТАЛЛА

PROCESS ПРОЦЕСС:	F.N°	A.N°	SPEC SPEC N°	AWS. N°

SIZE  mm РАЗМЕР  мм            Groove Стыковой  шов 		 Fillet  Угловой шов

GTAW ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)		6	8	5.9		E308L            2.4	                        UP TO ДО  4                  ALL ВЕСЬ

SMAW СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ)		5	8	5.4		E308L-17     2.5-3.25	         UP TO ДО 10.22           ALL ВЕСЬ

………..		……	…….	……………	…………..        ……………	          ……………….             …………………

FLUX TRADE NAME ТОРГОВАЯ МАРКА ФЛЮСА		Type Тип

Class Класс	/         Recrushed slag  NONE Шлак при дроблении  НЕТ

MAXIMUM WELD DEPOSIT THICKNESS PER EACH PASS.МАКС ТОЛЩИНА НАПЛАВКИ НА КАЖДЫЙ ШОВ

SMAW  СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ)  4  мм	SAW    СПИЛИТЬ     /          мм ……….мм

SUPPLEMENT FILLER METAL AND POWERED FILLER METAL ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ И ПОРОШКОВЫЙ ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

CONSUMABLE INSERTS РАСХОДНЫЕ ВСТАВКИ   N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

OTHER ДРУГОЕ

PAGINA 9

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРКИ

ASME (Американский институт инженеров механиков) Глава IX

W.P.S. С.С. N° P8-M-32/NSR

PROCEDURE QUALIFICATION МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ	07/03

DATE ДАТА 	19.09.03

SHEET 2 OF 2 ЛИСТ 2 ИЗ 2

JOB ЗАДАНИЕ	CV 062/09

ITEM	Stainless SteelПОЗИЦИЯ	Нержавеющая сталь

TECHNIQUE МЕТОДИКА (QW -410)

STRING BEAD  НАПЛАВКА УЗКИХ ВАЛИКОВ  □

GAS CUPS Впускное отверстие сопла подачи газа:   8  мм

INITIAL AND INTERPASS CLEANING ПЕРВИЧНАЯ ЧИТСКА И ЧИТСКА МЕЖУД ПРОХОДАМИ:	□ Brushing Зачистка метал. щеткой □ Grinding шлифовка	□ Chipping Зачистка зубилом

METHOD OF BACK GOUGING Метод строжки:	□ Grinding Шлифовка		□ Up to sound metal До «здорового» металла

CONTACT TUBE TO WORK DISTANCE: Трубчатый токопровод для рабочего расстояния: 10÷15  мм

Peening  NONE      Проковка шва  НЕТ

Closed chamber NONE      Закрытая камера   □ НЕТ

OSCILLATION	□ NO КОЛЕБАНИЯ	□ НЕТ

PASS(ES) PER SIDE: кол-во проходов на шве:	□ Multiple Несколько □ Single Один

ELECTRODES     ЭЛЕКТРОДЫ     □ Single Одиночный

OTHER Другое…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PREHEAT ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ (QW-406)

Thickness ТОЛЩИНА	Temp. Темп. °C	Thickness ТОЛЩИНА	Temp. Темп. °C

ALL ВЕСЬ		10

INTERPASS TEMP. MAX МАКС. МЕЖВАЛИКВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	150  °C

PREHEAT MAINTENANCE UNTIL UPON COMPLETION OF WELDING ПОДЕРЖАНИЕ НАГРЕВА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СВАРКИ	□ YES ДА

IMMEDIATE POSTHEATING	NONE НАГРЕВ СРАЗУ ПОСЛЕ СВАРКИ	НЕТ

PREHEATING METHOD  МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

PROPANE TORCH ПРОПАНОВАЯ ГОРЕЛКА

CHECKED BY	ПРОВЕРЕНО

Thermocouples □ Термопары

OTHERДРУГОЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………..

POST WELD HEAT TREATMENT ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПОСЛЕ СВАРКИ (QW-407)

TEMPERATURE RANGE ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)   °C

TIME RANGE ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН	N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)	HOUR(S) ЧАС(Ы)

HEATING RATE СТЕПЕНЬ НАГРЕВАНИЯ	N.A.	Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)   °C/h C/ч

COOLING RATE   СТЕПЕНЬ ОХЛАЖДЕНИЯ   N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)		        )   °C/h °C/ч

OTHERДРУГОЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………….

SHIELDING GAS(ES)	   ARGON ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ (QW -408) АРГОН

PERCENT COMPOSITION	99.99 %ПРОЦЕНТНОЕ  СОЖЕРЖАНИЕ	99.99 %

RLOW RATE	10-12     Lt/min СКОРОСТЬ ПОДАЧИ	10-12    Л/мин

GAS BACKING    ARGON 16 Lt/1° ГАЗ ДЛЯ ПОДВАРКИ    АРГОН 16 Л/1°

TRAILING SHIELDING GAS COMPOSITION	ПОДВИЖНАЯ ГАЗОСВАРОЧНАЯ ПРИСТАВКА N.A.	Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Electrical charateristics (QW-409) (Amp.s-Volts range: see table)

Электрические характеристикиs (QW-409) (Диапазон ампер-вольт: см. таблицу)

CURRENT ТОК	□ □ D.C	ПОСТОЯННЫЙ ТОК

POLARITY ПОЛЯРНОСТЬ	□ Reverse Обратная	□  Straight     Прямая

PULSED CURRENT ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК none НЕТ

MODE OF METAL TRANSFER FOR GMAW РЕЖИМ ПЕРЕНОСА МЕТАЛЛА ДЛЯ ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)

□ Short arc   Короткая дуга  N.A. Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

□ Spray arc   N.A. Дуговая сварка со струйным переносом металла  Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Tungsten electrode type     Вольфрамовый электрод Тип     AWS EWTh2

Size    Размер 2.4  мм

Electrode wire feed speed range   N.A.    mm/min Скорость подачи электрод-проволоки   Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)    мм/мин

Welding data

Данные по сварке

| Weld Layers Слои наплавленного металла | Process Процесс | Filler metal ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ | DiAm.Диам. | Ampere Ампер | Volt Вольт | Travel speed СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОДА | Max heat input (**)Макс. подача нагрева | Shielding gas or flux защитный газ или флюс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GTAW ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ) | E R308L | 2.4 | 90÷120 | 12÷13 | >=80 | 1170 | ARGON АРГОН9 % |
| 2 | SMAW СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ) | E 308L - 17 | 2.5 | 70-90 | 23÷24 | >=200 | 648 | N.A.Н.П. (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ) |

NOTE ПРИМЕЧАНИЯ

1)Tack welding according to WPS N° Pass N°; Weld bead lenght min. mm min. N° pass(es) Take off event supplementary base metal tack support Сварка прихваткой согласно С.С.N° Проход N°; Мин. длина наплавленного валика, мин. кол-во проходов. Снимите аккуратно дополнительную подложку 2)The surfaces to be welded must be cleaned and free Поверхности, которые будут свариваться, должны быть очищены от грязи, масла и т.п. на расстоянии минимум / 25 мм от места подготовки под сварку

| 0 | Technical dpt.Тех. отдел | 12.04.06 |  | 12.04.06 |  | 12.04.06 | Выпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV Ред | ISSUED BY выпущено | DATE ДАТА | CHECKED BY проверено | DATE дата | APPROVED BY согласовано | DATE дата | DESCRIPTION описание |

PAGINA  10

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) ЗАПИСЬ О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ (ЗМП)  QW-483

SHEET 1 OF 2 ЛИСТ 1 ИЗ 2

COMPANY NAME НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD PQR  ЗАПИСЬ О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ЗМП N°  07/03

DATE  ДАТА  19/09/03

WPS С.С. N°  07/03

rev.Ред. 0

Welding Process(es)   Сварочные процесс (ы)

GTAW+SMAW ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)+СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ)

Типы: ручная

JOINTS СВАРНЫЕ ШВЫ (QW 402)

JOINT DESIGN ТИП РАЗДЕЛКИ ШВА:    V

Backing: yes for SMAW, no for GTAW ПОДВАРКА: ДА для СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ), НЕТ для ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)

7.11 мм

1-2 мм

2 мм

Details Детали:  2-n                1 PASS ПРОХОД

Groove design used ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЫКОВОГО ШВА

| BASE METAL (QW-403) Material Spec. ASTM A 312 ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ (QW-403) Спец. материала ASTM A 312 | POSTWELD HEAT TREATMENT (QW-407) Temperature n.a ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПОСЛЕ СВАРКИ(QW-407) ТЕМПЕРАТУРА Н.П. (не применяется) |
| --- | --- |
| Type and Grade 304 Тип и марка 304 | Time n.a. Время Н.П. (не применяется) |
| P.N° 8 group 1 to P.N° 8 group 1 P.N° 8 ГРУППА 1 to P.N° 8 ГРУППА 1 | Other n.a. ДРУГОЕ Н.П. (не применяется) |
| Thickness ТОЛЩИНА 7,11 | GAS (QW – 408) ГАЗ (QW – 408) % composition % Содержание (состав) Gas(es) Га(зы) (Mixture) (Состав) Flow Rate Интенсивность подачи |
| Diameter Диаметр 168.3 | Shielding Argon (GTAW) Защитный газ Аргон (ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)) 99.9 % 6-8 |
| Other n.a. ДРУГОЕ Н.П. (не применяется) | Backing Argon (GTAW) Подварка Аргон (ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)) 99.9 % 6-8 |
| FILLER METALS (QW-404) GTAW SMAW SFA Specification 5.9 5.4 ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ (QW-404) ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ) СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ) SFA СПЕЦИФИКАЦИЯ 5.9 5.4 | Trailing Подвижная газосварочная приставка n.a. Н.П. (не применяется) n.a. Н.П. (не применяется) n.a. Н.П. (не применяется) |
| AWS Classification Классификация ER 308L E 308L-17 | ELECTRICAL CHARATERISTICS (QW – 409) Current DC ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИS (QW – 409) ТОК постоянный ток |
| Filler Metal ПРИСАДОЧНЫЙ МЕТАЛЛ F.N° 6 5 | Polarity SP (GTAW); EP (SMAW) ПОЛЯРНОСТЬ СП (ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)); EP (СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ)) |
| Weld Metal Analysis Анализ свариваемого металла A.N° 8 8 | Amperes 50-60 (GTAW) Volts 10-12 (GTAW) 90-110 (SMAW) 20-24 (SMAW) Амперы 50-60 (ДСЗГ (ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ)) Вольты 10-12 (ДСЗГ) 90-110 (СЗД (СВАРКА ЗАЩИЩЕННОЙ ДУГОЙ)) 20-24 (СЗД) |
| Size of Electrodes 1 pass (2-n pass) Размер электродов 1,6 мм 2,5-3,25 мм 1 проход (2-й проход) | Tungsten Electrode Size Вольфрамовый электрод Размер 2,4 EW TH 2% |
| Deposited Weld metal Наплавленный металл 2 мм 5,11 мм | Other n.a.ДРУГОЕ Н.П. (не применяется) |
| Other n.a. ДРУГОЕ Н.П. (не применяется) | TECHNIQUE МЕТОДИКА (QW-410) |
| POSITION (QW – 405) Position of Groove 2G ПОЗИЦИЯ (QW – 405) ПОЗИЦИЯ стыкового шва 2G | Travel Speed 4.5 cm/min (GTAW) 10-14 cm/min (SMAW) СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОДА 4.5 см/мин (ДСЗГ) 10-14 см/мин (СЗД) |
| Weld Progression (Uph. Dow.) n.a. Продвижение сварки (вверх вниз) Н.П. (не применяется) | String or Weave Bead. string Наплавка узкими валиками или извилистыми швами узкими валиками |
| PREHEAT (QW-406) Preheat Temperature >10 C° ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ (QW-406) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ТЕМПЕРАТУРА >10 C° | Oscillation n.a.Колебания Н.П. (не применяется) |
| Interpass Temperature 150 C° max. Межваликовая температура 150 C° макс | Multipass or Single Pass (for side) multipass Множественные или одиночные проходы (на месте сварки) множественные |
| Preheat maintenance n.a. ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА Н.П. (не применяется) | Single or Multiple Electrodes single Полиэлектроды или одиночный электроды одиночные |
| Note n.a. ПРИМЕЧАНИЯ Н.П. (не применяется) | Other heat input (GTAW) 11,7 KJ/cm ДРУГОЕ подача нагрева (ДСЗГ) 11,7 КДж/см |

PAGINA 11

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD ЗАПИСЬ О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯQW-483  (PQR)

SHEET 2 OF 2 ЛИСТ 2 ИЗ 2 (PQR ЗМП 07/03)

Tensile Test Испытания на растяжение (QW -150)

| Speciment No. Образец № | Width(mm) Ширина (мм) | Thickness (mm) Толщина (мм) | Area (mm2) Площадь (мм2) | Ult.Total Load (N) Макс. общ. нагрузка (N) | Ult. Unit Stress (N/mm2) Макс. напряжение (N/мм2) | Charact. Of fail & Location Характер и степень разрушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/03 | 19.9 | 6.8 | 129.2 | 79975 | 619 | Out of weld-ductile Не пластичный |

Guided Bend Test Испытания на управляемый изгиб (QW-160)

| Type and Figure No. Тип и граф. обозначение № | Result Результат |
| --- | --- |
| Trasversal-face Пересечение поверхности (180/4T) | satisfactory удовлетворительный |

Toughness Test Испытания на вязкость (QW-170)

| Speciment No. Образец № | Notch Location Положение V-образной насечки | Notch Type Тип насечки | Test Temp. Температура при испытаниях | Impact Value (joule) Величина ударной вязкости (Джоуль) | Lateral Expansion % mm Shear Поперечное расширение % мм сдвиг | Drop Weight Break No Break Падающий груз Разрыв НЕТ Разрыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fillet Weld Test Проверка углового шва (QW-180)

Result-Satisfactory (yes/no): n.a. Результат-Удовлетворительный (ДА/НЕТ): Н.П. (не применяется) Penetr. Into Parent Meatal (yes/no): n.a. Провар основного металла Н.П. (не применяется)

Macro – Result: n.a. Макро – Результат: Н.П. (не применяется)

Other Test

ДРУГИЕ ПРОВЕРКИ

Type of Test radiographic examination Тип проверки: проверка радиогрфированием (ref. Quality Control certificate ссыл. Сертификат контроля качества № 0659RP 109/03)

Deposit Analysis n.a. Анализ наплавленного металла Н.П. (не применяется)

Other n.a.ДРУГОЕ Н.П. (не применяется)

Welders Name ФИО сварщиков Clock No. n.a. К-во проработанных часов Н.П. (не применяется) Stamp No. печать № ЗМП

Test Conducted by Проверка проводилась Laboratory Test No Лабораторные испытания № Quality Control n. Контроль № 0659RP303/03

We certify that the statement In the record are correct and that the test welds were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of Sect. IX of the ASME Code. Мы гарантируем, что все записи соответствуют действительности, а также что все сварочные операции были подготовлены и проведены и протестированы в соответствии с требованиями Главы IX Стандартов Американского общества инженеров-механников.

Manufacturer Производитель

Inspection agency Инспекционный орган

Date  ДАТА  19/09/03                  …………………

PAGINA 12

WELDER’S PLANT СВАРОЧНАЯ УСТАНОВКА

SHEET 1 OF 1  ЛИСТ 1 ИЗ 1

REV.  РЕД.  0

JOB    ЗАДАНИЕ    CV 062/09

ITEM  Stainless Steel Piping ПОЗИЦИЯ	Нержавеющая сталь

Ser. No. Серийный №.

WELDERS EMPLOYED ON PRODUCTION Проводившие работу сварщики

DOCUMENT No.               Документ №.

ЗМП  06  209

NAME НАЗВАНИЕ                 STAMP    ПЕЧАТЬ

IDENTIFICATION SKETCH ОБОЗНАЧЕНИЯ

NOTE:

ПРИМЕЧАНИЕ:

СМ. ЗМП N° В ПРИЛОЖЕНИИ

| 0 | Technical dpt. Технический отдел |  |  |  |  |  | ВЫПУЩЕНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. РЕД. | ISSUED BY ВЫПУЩЕНО | DATE ДАТА | CHECKED BY ПРОВЕРЕНО | DATE ДАТА | APPROVED BY СОГЛАСОВАНО | DATE ДАТА | DESCRIPTION ОПИСАНИЕ |