| WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS RECORD(WPQ) Протокол аттестации сварщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Welder's Name: Y.D.LEE Identification No. : W1-01 Doc. No. : WPQR-001 Ф.И.О. сварщика Идентификационный № № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Description Описание испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identification of WPS Followed GT-1.1-101 ■ Test coupon □ Production weld Идентификационный номер Технических условий на сварочные работы ■ Пробный образец □ Рабочий шов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specification of base metal(s) SA106-Gr.B Thickness 10.97mm Спецификация основного металла (-ов) Толщина 10.97 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing Conditions and Qualification Limits Условия испытаний и пределы квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welding Variables (QW-350) Actual Values Range Qualified Параметры сварки Фактические Допустимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welding process(es) Технология (-и) сварки |  |  |  |  | GTAW Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов |  |  | GTAW Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов |
| Type (ie: manual, semi-auto) used Тип сварки (ручная, полуавтоматическая) |  |  |  |  | Manual Ручная |  |  | Manual Ручная |
| Backing (metal, weld metal, double-welded, etc.) Подкладка (основной металл, наплавленный металл, двусторонний шов и т.д.) |  |  |  | (QW-402) | Without Нет |  |  | With or Without Есть/Нет |
| □ Plate ■ Pipe (enter diameter if pipe or tube) □ Листовой металл Труба (укажите диаметр) |  |  |  |  | 6” |  |  | O.D 2-7/8”&Over Наружный диаметр 2-7/8” и более |
| Base metal P or S-Number Марка основного металла (Р-номер или S-номер) |  |  |  | (QW-403) | 1 |  |  | 1~11, 34, 1~49 |
| Filler metal or electrode specification(s) (SFA) (info only) Спецификация (-и) присадочного металла или электрода (только для информации) |  |  |  | (QW-404) | 5.18 |  |  |  |
| Filler metal or electrode classification(s) (info only) Класс присадочного металла или электрода (только для информации) |  |  |  |  | ER-70S-G |  |  |  |
| Filler metal F-Number(s) F-Номер присадочного металла |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Consumable insert (GTAW or PAW) Плавкая вставка (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов или плазменно-дуговая сварка) |  |  |  |  | None Нет |  |  | None Нет |
| Filler type (solid/metal or flux cored/power) (GTAW or PAW) Тип присадочного металла (монолитный/металлический или порошковый) (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов или плазменно-дуговая сварка) |  |  |  |  | Solid Монолитный |  |  | Solid Монолитный |
| Deposit thickness* for each process Толщина наплавленного металла* для каждого метода |  |  |  |  | 11.0 |  |  | Max.22.0 |
| Position qualified (2G, 6G, 3F, etc.) Допустимое положение (2G, 6G, 3F, и т.д.) |  |  |  | (QW-405) | 6G |  |  | All Все |
| Vertical progression (Uphill or Downhill) Направление сварки (восходящее/нисходящее) |  |  |  |  | Uphill Восходящее |  |  | Uphill Восходящее |
| Type of fuel gas (OFW) Тип топливного газа (Кислородно-газовая сварка) |  |  |  | (QW-408) | Ar Аргон |  |  | Ar Аргон |
| Inert gas backing (GTAW, PAW, GMAW) Инертный газ для защиты обратной стороны шва (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов, плазменно-дуговая сварка, сварка металлическим электродом в газовой среде) |  |  |  |  | Without Нет |  |  | With or Without Есть/Нет |
| Transfer mode(spray/globular or pulse to short circuit-GMAW) Способ переноса (струйный/капельный или импульсный/короткозамкнутый – для сварки металлическим электродом в газовой среде) |  |  |  | (QW-409) | N/A Не определен |  |  | N/A Не определен |
| GTAW current type/polarity (AC, DCEP, DCEN) Тип/полярность тока для дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитных газов (переменный ток, положительный/отрицательный электрод постоянного тока) |  |  |  |  | DCEN Отрицательный электрод постоянного тока |  |  | DCEN Отрицательный электрод постоянного тока |
| NOTE Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTS Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visual Examination of Completed Weld (QW-302.4) ACCEPT Визуальный осмотр законченного сварного шва Принято |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Bend test; ■ Transverse root and face[QW-462.3(a)]; □ Longitudinal root and face[QW-462.3(b)]; □ Side (QW-462.2); ■ Испытания на изгиб ■ Поперек корня и лицевой поверхности шва [QW-462.3(a)]; □ Параллельно корню и лицевой поверхности шва[QW-462.3(b)]; □ Боковой изгиб(QW-462.2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Pipe bend specimen, corrosion-resistant overlay [QW-462.5(c)] Испытания на изгиб трубчатого образца с антикоррозионным покрытием [QW-462.5(c)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Plate bend specimen, corrosion-resistant overlay[QW-462.5(d)] Испытания на изгиб листового образца с антикоррозионным покрытием[QW-462.5(d)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Macro test for fusion[QW-462.5(b)]; □ Macro test for fusion [QW-462.5(e)] Макроиспытания на плавкость [QW-462.5(b)]; □ Макроиспытания на плавкость[QW-462.5(e)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type Тип | Result Результат | Type Тип | Result Результат | Type Тип |  | Result Результат |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Alternative radiographic examination results (QW-191) ACCEPT (ITEC-RT-WPQR-001) Результаты альтернативных радиографических испытаний Принято |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fillet weld - fracture test (QW-180) - Length and percent of defects - Угловой шов – испытания на разрушение Длина и процент дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Macro Examination (QW-184) - Fillet size(in.) - × - Concavity/convexity(in.) - Макроиспытания Величина катета углового шва(дюймов) Вогнутость/выпуклость (дюймов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other tests Другие испытания - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Film or specimens evaluated by S. S. Kim Company ITEC Service Co., Ltd. Пленка или образцы проверены С.С. Ким Компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanical tests conducted by - Laboratory test no. - Механические испытания проведены № лабораторных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welding supervised by Контроль за сваркой осуществлял |  |  |  |  |  |  |  |  |
| We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of Section Ⅸof the ASME Code. Мы подтверждаем, что информация, приведенная в данном протоколе, верна, и пробные образцы были подготовлены, сварены и испытаны в соответствии с Разделом IX ASME. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date 2008. 02. 20 Prepared by H.S.Kim Certified by Y.H.Cho Дата Подготовлено: Утверждено: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA DEPT MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |

| WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS RECORD(WPQ) Протокол аттестации сварщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Welder's Name: Y.D.LEE Identification No. : W1-01 Doc. No. : WPQR-002 Ф.И.О. сварщика Идентификационный № № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Description Описание испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identification of WPS Followed GT-1.1-101 ■ Test coupon □ Production weld Идентификационный номер Технических условий на сварочные работы ■ Пробный образец □ Рабочий шов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specification of base metal(s) SA106-Gr.B Thickness 3.73mm Спецификация основного металла (-ов) Толщина 3.73 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing Conditions and Qualification Limits Условия испытаний и пределы квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welding Variables (QW-350) Actual Values Range Qualified Параметры сварки Фактические Допустимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welding process(es) Технология (-и) сварки |  |  |  |  | GTAW Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов |  |  | GTAW Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов |
| Type (ie: manual, semi-auto) used Тип сварки (ручная, полуавтоматическая) |  |  |  |  | Manual Ручная |  |  | Manual Ручная |
| Backing (metal, weld metal, double-welded, etc.) Подкладка (основной металл, наплавленный металл, двусторонний шов и т.д.) |  |  |  | (QW-402) | Without Нет |  |  | With or Without Есть/Нет |
| □ Plate ■ Pipe (enter diameter if pipe or tube) □ Листовой металл Труба (укажите диаметр) |  |  |  |  | 1/2” |  |  | O.D 1/2”&Over |
| Base metal P or S-Number Марка основного металла (Р-номер или S-номер) |  |  |  | (QW-403) | 1 |  |  | 1~11, 34, 1~49 |
| Filler metal or electrode specification(s) (SFA) (info only) Спецификация (-и) присадочного металла или электрода (только для информации) |  |  |  | (QW-404) | 5.18 |  |  |  |
| Filler metal or electrode classification(s) (info only) Класс присадочного металла или электрода (только для информации) |  |  |  |  | ER-70S-G |  |  |  |
| Filler metal F-Number(s) F-Номер присадочного металла |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
| Consumable insert (GTAW or PAW) Плавкая вставка (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов или плазменно-дуговая сварка) |  |  |  |  | None Нет |  |  | None Нет |
| Filler type (solid/metal or flux cored/power) (GTAW or PAW) Тип присадочного металла (монолитный/металлический или порошковый) (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов или плазменно-дуговая сварка) |  |  |  |  | Solid Монолитный |  |  | Solid Монолитный |
| Deposit thickness* for each process Толщина наплавленного металла* для каждого метода |  |  |  |  | 11.0 |  |  | Max.22.0 |
| Position qualified (2G, 6G, 3F, etc.) Допустимое положение (2G, 6G, 3F, и т.д.) |  |  |  | (QW-405) | 6G |  |  | All Все |
| Vertical progression (Uphill or Downhill) Направление сварки (восходящее/нисходящее) |  |  |  |  | Uphill Восходящее |  |  | Uphill Восходящее |
| Type of fuel gas (OFW) Тип топливного газа (Кислородно-газовая сварка) |  |  |  | (QW-408) | Ar Аргон |  |  | Ar Аргон |
| Inert gas backing (GTAW, PAW, GMAW) Инертный газ для защиты обратной стороны шва (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов, плазменно-дуговая сварка, сварка металлическим электродом в газовой среде) |  |  |  |  | Without Нет |  |  | With or Without Есть/нет |
| Transfer mode(spray/globular or pulse to short circuit-GMAW) Способ переноса (струйный/капельный или импульсный/короткозамкнутый – для сварки металлическим электродом в газовой среде) |  |  |  | (QW-409) | N/A Не определен |  |  | N/A Не определен |
| GTAW current type/polarity (AC, DCEP, DCEN) Тип/полярность тока для дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитных газов (переменный ток, положительный/отрицательный электрод постоянного тока) |  |  |  |  | DCEN Отрицательный электрод постоянного тока |  |  | DCEN Отрицательный электрод постоянного тока |
| NOTE Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTS Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visual Examination of Completed Weld (QW-302.4) ACCEPT Визуальный осмотр законченного сварного шва Принято |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Bend test; ■ Transverse root and face[QW-462.3(a)]; □ Longitudinal root and face[QW-462.3(b)]; □ Side(QW-462.2); ■ Испытания на изгиб ■ Поперек корня и лицевой поверхности шва [QW-462.3(a)]; □ Параллельно корню и лицевой поверхности шва[QW-462.3(b)]; □ Боковой изгиб(QW-462.2); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ Pipe bend specimen, corrosion-resistant overlay [QW-462.5(c)] Испытания на изгиб трубчатого образца с антикоррозионным покрытием [QW-462.5(c)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Plate bend specimen, corrosion-resistant overlay[QW-462.5(d)] Испытания на изгиб листового образца с антикоррозионным покрытием [QW-462.5(d)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Macro test for fusion[QW-462.5(b)]; □ Macro test for fusion[QW-462.5(e)] Макроиспытания на плавкость [QW-462.5(b)]; □ Макроиспытания на плавкость[QW-462.5(e)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type Тип | Result Результат | Type Тип | Result Результат | Type Тип |  | Result Результат |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - |  |  |
| Alternative radiographic examination results (QW-191) ACCEPT (ITEC-RT-WPQR-002) Результаты альтернативных радиографических испытаний Принято |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fillet weld - fracture test (QW-180) - Length and percent of defects - Угловой шов – испытания на разрушение Длина и процент дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Macro Examination (QW-184) - Fillet size(in.) - × - Concavity/convexity(in.) - Макроиспытания Величина катета углового шва(дюймов) Вогнутость/выпуклость (дюймов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other tests - Другие испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Film or specimens evaluated by S. S. Kim Company ITEC Service Co., Ltd. Пленка или образцы проверены С.С. Ким Компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanical tests conducted by - Laboratory test no. - Механические испытания проведены № лабораторных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Welding supervised by Контроль за сваркой осуществлял |  |  |  |  |  |  |  |  |
| We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of Section Ⅸof the ASME Code. Мы подтверждаем, что информация, приведенная в данном протоколе, верна, и пробные образцы были подготовлены, сварены и испытаны в соответствии с Разделом IX ASME. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date 2008. 02. 20 Prepared by H.S.Kim Certified by Y.H.Cho Дата Подготовлено: Утверждено: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA DEPT MANAGER |  |  |  |  |  |  |  |  |

QUALIFIED WELDER LIST (Q.W.L)

Аттестационная карточка сварщика

Document No. :  SW-WPQR-001          Rev. No. :   2           Date :     2008.09.20                                                                   SHEET NO. :  1 OF 1

№ Документа:                         Ред. №:                  Дата:                                                                                 № листа

| WELDER NAME Ф.И.О. сварщика | WELDER ID NO. Идентификационный номер сварщика |  | QUALIFICATION RANGE Пределы квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WELDING PROCESS Технология сварки |  |  | P-NO Марка основного металла | PIPE O.D GROOVE (MIN.) Наружный диаметр трубы (мин.) | F-NO Номер присадочного металла | DEPOSIT TH'K(MM) (MAX) Толщина наплавленного металла (мм) (макс.) | POSITION Положение |  |  | BACKING Подкладка | CONSU- MABLE INSERT Плавкая вставка | UP / DOWN Направление сварки (восходящее/нисходящее) | GAS BACKING Газ для защиты обратной стороны шва | TRANSFER MODE Способ переноса | CURRENT / POLARITY Тип/полярность тока | FILLER METAL PRODUCT FORM Тип присадочного металла | EXPIRED Срок действия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PL.G | PP.G | FILLET Угловой шов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y.D.LEE | W1-01 |  | GTAW Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов |  |  | 1~11 34 41~47 | 2.7/8” | 6 | 22 | ALL Все | ALL Все | ALL Все | With or Without Есть/нет | None Нет | Up Восходящее | With or Without Есть/Нет | N/A Не определен | DCEN Отрицательный электрод постоянного тока | Solid Монолитный | 2008.8.20 ~ 2009.2.20 |
| Y.D.LEE | W1-01 |  | GTAW Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитных газов |  |  | 1~11 34 41~47 | 1/2” | 6 | 7.6 | ALL Все | ALL Все | ALL Все | With or Without Есть/нет | None Нет | Up Восходящее | With or Without Есть/Нет | N/A Не определен | DCEN Отрицательный электрод постоянного тока | Solid Монолитный | 2008.8.20 ~ 2009.2.20 |
| ◈ Legend *1. Условные обозначения |  | N/A UP PL.G PP.G F H V O |  | : : : : : : : : | NOT APPLICABLE Неприменимо UPHILL Восходящее направление сварки PLATE GROOVE Сварка листового металла с разделкой PIPE GROOVE Сварка труб с разделкой FLAT Плоский HORIZONTAL Горизонтальный VERTICAL Вертикальный OVERHEAD Потолочное положение |  |  | All weld will be worked by one welder Все сварные швы выполнены одним сварщиком |  |  |  |  |  |  |  | PREPARED BY WELDING ENGINEER Подготовлено: инженер-сварщик |  |  | REVIEWED BY QA MANAGER Проверено: менеджер по качеству |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIGN Подпись | H.S. KIM |  |  | Y.H.CHO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE Дата | Sep. 20, 2008 20 сентября 2008 |  |  | Sep. 20, 2008 20 сентября 2008 |  |